|  | II SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UNILAB “Práticas Locais, Saberes Globais” I ENCONTRO DE PRÁTICAS DOCENTES E DISCENTES II ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA III ENCONTRO DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CINTÍFICA I ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO |
| --- | --- |

PRODUÇÃO DE BIOCATALISADOR ENZIMÁTICO SUPORTADO EM NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS VISANDO A APLICAÇÃO EM REAÇÕES DE INTERESSE INDUSTRIAL

Bruno Alves Sousa da Silva1, Aline Mara Maia Bessa2, José Cleiton Sousa dos Santos1, Luciana Rocha Barros Gonçalves2, Maria Cristiane Martins de Souza 1

1Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, e-mail: bruno_sousa92@hotmail.com, mariacristiane@unilab.edu.br; 2Universidade Federal do Ceará, Departamento de Engenharia Química, e-mail: lrg@ufc.br;

RESUMO: A Produção de biodiesel por catálise enzimática tem como vantagem a obtenção de biodiesel com maior pureza e ganho econômico, a partir da reutilização do catalisador. Assim, Nanopartículas magnéticas de ferro (Fe3O4) (NPM) foram utilizadas como suporte para a imobilização de lipase do tipo B de Candida antarctica (CALB) e posteriormente, o biocatalisador (CALB-NPM) aplicado para a produção do biodiesel. A escolha da NPM deve-se as suas propriedades magnéticas favorecerem a fácil separação da mistura reacional através do uso de magnetismo, tendo alta resistência química e mecânica, favorecendo assim o reuso do biocatalisador nos processos industriais. O uso da enzima CALB deve-se a sua capacidade de atuar em diversas reações, como, hidrólises e transesterificações, conferindo um caráter de alta seletividade. As nanopartículas foram produzidas pelo método de co-precipitação e o tamanho de partícula foi determinado através da técnica de difração de raios-X (DRX). A imobilização foi realizada na presença de tampão fosfato de sódio 25mM, pH 7,0, 25 °C. A produção do biodiesel foi realizada por transesterificação utilizando óleo residual da fritura de pastéis de um restaurante (material previamente caraterizado) e analisada por cromatografia gasosa (CG/MS). Dos resultados obtidos observou-se que, o biocatalisador apresentou atividade hidrolítica e quando aplicado na reação de transesterificação produziu biodiesel compatível com as características químicas obtidas pela rota química, porém com maior potencial de redução de impactos ambientais.

Palavras-chave: Nanopartículas magnéticas (NPM), lipase, transesterificação, biodiesel.